Especificações Técnicas:

Parafuso

# 129.C077.00 - PARAFUSO 5/16 31/2 - FRANCES

Descrição:

Parafuso Francês sem porca com cabeça abaulada.

# Fabricante:

Dalapar.

# Cód. Fab.:

UNC-18.

# Especificações:

- Diâmetro Nominal: 5/16 pol.

- Dimensões: ASME B18.5.

- Material: Aço carbono.

- Rosca: UNC – ASME B1.1 BSW – DIN 11.